Настоящие технические условия распространяются на грунт-эмаль           ЯрЛИсоат 616 белую, представляющую собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката грунт-эмали и отвердителя ЯрЛИ № 116 по ТУ 2332-267-21743165-2011.

Полуфабрикат грунт-эмали представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в синтетической смоле с введением целевых добавок.

Грунт-эмаль применяют для защиты поверхностей из чугуна и  углеродистой стали, эксплуатируемых внутри помещений и подвергающихся периодическому воздействию воды.

Грунт-эмаль наносят методом налива, кистью.

Требования по безопасности изложены в 1.3, таблица 2 (показатель 3) и 1.5, 1.6.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Пример условного обозначения в других документах и при заказе:

Грунт-эмаль ЯрЛИсоат 616 белая, ТУ 2312-265-21743165-2011.

- Технические  требования

- Грунт-эмаль должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ Р 51691, ГОСТ Р 51693 и изготавливаться по технологическому регламенту и рецептуре, утверждённым в установленном порядке.

1.2 Грунт-эмаль поставляют комплектно в виде двух компонентов, в соотношении по массе, указанном в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Наименование компонента | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| 1 Полуфабрикат грунт-эмали | 100,0 |
| 2 Отвердитель ЯрЛИ № 116 (ТУ 2332-267-21743165-2011) | 9,5 |

Перед применением полуфабрикат грунт-эмали перемешивают, вводят при перемешивании малым дозированием отвердитель в количестве, указанном в таблице 1, вновь тщательно перемешивают и выдерживают в течение 30 мин.

1.3 Грунт-эмаль должна соответствовать требованиям и значениям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Цвет покрытия белый | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета | По ГОСТ 29319 и 5.3 настоящих ТУ |
| 2 Внешний вид покрытия | После высыхания грунт-эмаль должна образовывать гладкую, однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность | По 5.3 |

Окончание таблицы 2

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 3 Время высыхания до степени 3 при температуре (20(2) (С, ч, не более | 36 | По ГОСТ 19007 и 5.4 настоящих ТУ |
| 4 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее при температуре (20(2) (С | 160 | По ГОСТ 9.403, раздел 2 и 5.5 настоящих ТУ |
| при температуре (98(2) (С | 6 |  |
| 5 Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора моющего средства с массовой долей 0,5 % при температуре (40(2) (С, ч, не менее | 2 | По ГОСТ 9.403, раздел 2 и 5.6 настоящих ТУ |
| П р и м е ч а н и е — Жизнеспособность грунт-эмали по ГОСТ Р 53653 после смешения компонентов (полуфабриката грунт-эмали и отвердителя) в плотно закрытой таре при температуре (20(2) (С - не менее 1 ч. Величина справочная. |

1.4 Сырьё, применяемое для изготовления грунт-эмали, должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, указанных в рецептуре и регламенте, и должно быть разрешено к применению Роспотребнадзором Российской Федерации.

1.5 Упаковка полуфабриката грунт-эмали - по ГОСТ 9980.3, группа 5 и ГОСТ 26319.

Допускаемое отрицательное отклонение содержимого нетто от номинального количества каждой упаковочной единицы - по ГОСТ 8.579.

Допускаемое положительное отклонение содержимого нетто упаковки от номинального количества по ГОСТ 9980.3-86.

1.6 Маркировка полуфабриката грунт-эмали - по ГОСТ 9980.4.

На транспортную тару должны быть нанесены:

- транспортное наименование груза - КРАСКА;

- маркировка, характеризующая опасность груза по ГОСТ 19433, - знак опасности - класс 3, чертёж 3; классификационный шифр - кш-3313;

- номер ООН - № ООН 1263;

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги».

1.7 Пример комплекта поставки и наименования материалов на этикетке:

Грунт-эмаль ЯрЛИсоат 616 (полуфабрикат грунт-эмали), ТУ 2312-265-21743165-2011,

Отвердитель ЯрЛИ № 116, ТУ 2332-267-21743165-2011.

8  Указания по применению

8.1 Область применения. Грунт-эмаль ЯрЛИсоат 616 белая - двухкомпонентный лакокрасочный материал.

Грунт-эмаль применяют для защиты поверхностей из чугуна и углеродистой стали, эксплуатируемых внутри помещений и подвергающихся периодическому воздействию воды.

8.2  Условия применения Грунт-эмаль поставляют комплектно в виде двух компонентов, в соотношении по массе, указанном в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

| Наименование компонента | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| 1 Полуфабрикат грунт-эмали | 100,0 |
| 2 Отвердитель ЯрЛИ № 116 (ТУ 2332-267-21743165-2011) | 9,5 |

Перед применением все компоненты грунт-эмали выдерживают при температуре от 20 (С до 25 (С в течение 24 ч. Затем полуфабрикат грунт-эмали тщательно перемешивают, вводят при перемешивании малым дозированием отвердитель ЯрЛИ  № 116  в соотношении, указанном в таблице 4, вновь тщательно перемешивают, выдерживают в течение 30 мин.

Жизнеспособность грунт-эмали при температуре (20(2) (С после смешения компонентов (полуфабриката грунт-эмали и отвердителя) в плотно закрытой таре - не менее 1 ч.

Срок годности грунт-эмали при температуре выше 25 (С и относительной влажности воздуха выше 70 % сокращается.

Грунт-эмаль наносят при температуре окрашиваемой поверхности и окружающего воздуха (20±2) °С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.

8.3 Подготовка поверхности  Окрашиваемая металлическая поверхность должна быть сухой и чистой.

Необработанную металлическую поверхность очищают от ржавчины и старого покрытия механизированным (с помощью электро- и пневмошлифовальных машинок) или ручным (с помощью шлифовальной шкурки, металлических щёток, скребков для труднодоступных мест).

Очищенную механизированным или ручным методом поверхность

- обеспыливают с помощью обдува воздухом или волосяных щёток, или мягкой ткани, не оставляющей ворса на поверхности;

- обезжиривают ацетоном по ГОСТ 2768,

- выдерживают на воздухе до испарения растворителя от 15 до 20 мин.

8.4 Способ нанесения  	Грунт-эмаль наносят методом налива, кистью.

Рекомендуемая толщина однослойного высушенного покрытия эмали от 0,5 до 3,0 мм.

Для получения высушенного покрытия толщиной от 0,5 до 3,0 мм теоретический расход полуфабриката грунт-эмали при заказе составляет  от 1000 до  1500 г/м2.

8.5 Время высыхания однослойного покрытия грунт-эмали в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

| Температура высыхания | (10-17) °С | (20±2) °С |
| --- | --- | --- |
| Относительная влажность воздуха | (75(5) % | (65(5) % |
| Практическое высыхание окончательного покрытия (до степени 3 по ГОСТ 19007-73) | 36 ч |
| Высыхание окончательного покрытия до устойчивости к механическому воздействию по ИСО 9117:1990 | Выдержка высушенного до степени 3 покрытия при температуре окружающей среды |
|  | 24 ч |
| Полное высыхание окончательного покрытия до устойчивости к механическим и химическим воздействиям (выдержка изделия перед эксплуатацией) | Выдержка высушенного до степени 3 покрытия |
|  | при температуре окружающей среды |
|  | 7 сут |

8.6 Очистка тары, инструмента   После использования первой порции грунт-эмали, кисть промывают немедленно ацетоном или ксилолом, после чего готовится следующая порция грунт-эмали.

8.7 Утилизация отходов Использованный растворитель отстаивают, фильтруют и повторно используют.

Пустую тару с высохшими остатками грунт-эмали, плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

8.8 Гарантийный срок полуфабриката грунт-эмали - 6 месяцев со дня изготовления.

8.9 Условия хранения  При температуре от минус 40 (С до плюс 40 (С в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

8.10 Охрана труда  Компоненты грунт-эмали горючи. Содержат органические растворители.

Предупреждение! Осторожно обращаться с отвердителем. Опасен для здоровья.

Окрасочные работы проводят в проветриваемом помещении  или на открытом воздухе, вдали от открытого огня, защищают руки резиновыми перчатками. После окончания окрасочных работ помещение проветривают не менее 24 ч.

8.11 Состав: синтетическое связующее, специальные добавки, растворитель.